#### T.C.

**AĞRI VALİLİĞİ**

**Ağrı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü**

####  SATIN ALINACAK KÖMÜR’E AİT TEKNİK ŞARTNAME

2017 mali yılı içerisinde **Ağrı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü** kışlık yakacak ihtiyacında kullanılmak üzere 10 (On) Ton **Torbalanmış Kalorifer** **Kömürü Satın Alımına** katılacak olan yükleniciler teknik şartnamesinde yazılı olan aşağıdaki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır

**A-)FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER:**

**1-)** Talep edilen Kaloriferlik kömürün özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 Alt Isıl değeri :(Orijinalde) : **7500– 8.000** kcal/kğ. (min.)

 Toplam Kükürt :(Kuru bazda) :% **0,09** (Max)

 Uçucu Madde :(Kuru bazda) : %**12-28**(+1 tolerans)

 Toplam Nem :(Orijinalde) : % **10** (Max)

 Kül :(Kuru bazda) : % **16** (Max) (+2 tolerans)

 Boyut :70 -150 mm (+10 tolerans) (PORTAKAL)

Şişme indeksi : **1** (Max.)

 Menşei : İthal (emsali)

 Yakma Sistemi: Kaloriferlik

 Torba Boyutu :  **40** kg

**Kurumumuzca alınacak kömürler Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 27/01/2010 tarih ve 27475 sayılı kararı uyarınca aranılan şartlar ve niteliklere uygun olarak alınacaktır.**

**2-)** Talep edilen kaloriferlik kömür 40 (kırk) kg. torbalar halinde ve **yıkanmış** kömür olacaktır. Torba üzerinde ithal eden firma ve satışa sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, tel, faks ve e-mail adresi, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri ( kükürt, nem, alt ısı değeri, uçucu madde, boyut, ağırlık ve diğer özellikler) ve Çevre Orman Bakanlığından kontrol belgesi sayısı, yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-mail adresi yazılı olacaktır.

**B-) TANIMLAR:**

**3-) Ağrı Eğitim Merkezi Müdürlüğü**

yukarıda özellikleri belirtilen ve 2017 yılında ihtiyaç duyulan Kaloriferlik kömür işi için yapılacak İhalede alınacak yakacak ürünleri bu şartnamede ‘**’MAL’’** olarak adlandırılmıştır.

Şartnamenin bundan sonraki bölümünde **Ağrı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü**

ALICI, İhaleyi kazanan firma SATICI, olarak adlandırılmıştır.

**C-)** **KÖMÜRÜN BOŞALTILMASI**

**4-)** Alıcı yetkililerince verilen sipariş üzerine yakıtı teslim almaya yetkili kişilerle gösterilen yer veya yerlere istenilen miktarda boşaltılacaktır. Kömür teslimi sırasında gerek kamyonlarda ve gerekse satıcı görevlilerde zuhur edilecek herhangi bir kazadan alıcı sorumlu değildir. Kömür depolara boşaltılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından şartlara uygunluğu kontrol edilecek ve uygun olmadığı takdirde boşaltım yapılmayacaktır. 1 defada teslim edilen kömür 1 parti kabul edilecek.

**5-)** İdare gerek gördüğü zaman analize göndermek için numune alma hakkına sahiptir. İstediği zaman numune alabilir.

**6-)** İdare analiz yapacak kurumu seçmekte serbesttir.

**7-)** Mal teslimleri alıcı tarafından belirtilen adrese teslim edilecek ve her türlü masraflar satıcıya ait olacaktır.

**8-** Kömürün içinde gözle ayırt edilebilen kömür dışı maddelerin miktarı, teslim edilen miktarın en fazla %1 ( yüzde bir)i olacaktır.

**D-) KÖMÜRÜN TESLİM ALMA ZAMANI:**

**9-)** Sipariş edilen Kömürler mesai saati içinde boşaltılabilecek şekilde alıcının belirttiği yere boşaltılacaktır. Boşaltma ve boş tartım işlemi hiçbir suretle mesai saati dışında yapılmayacaktır.

Mücbir sebepler yüzünden mesai saati dışında yapılan boşaltım işlemi, alıcının istediği kantarda yapılıp masrafı satıcıya ait olacaktır.

İhaleye katılacak adaylar İdareye teslim edecekleri (teslimat sırasında) kömürün mutlaka teknik özelliklerini belirtir belge sunacaklardır.

#### E-) MAL TESLİMİ, ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

**10-)** MAL teslimiSATICI’ ya ait araçlarla, ALICI’ ya ait hizmet binalarında bulunan depolara (istisnai haller hariç) mesai gün ve saatleri içerisinde yapılacak olup, MAL, Sevk irsaliyesi belgesi karşılığında ALICI adına görevli yetkili personel ile SATICI adına bulunan görevlinin karşılıklı olarak imzalayacakları tutanak karşılığı teslim edilecektir.

**11-)** Teslim için getirilen MAL elektronik kantarda tartılarak teslimat yapılacaktır. Kantar ücreti SATICI’ ya ait olup, MAL alımında kantar tartımı esas alınacaktır.

**12-)** Tahlil neticesinde standarda uymayan MAL için yasal işlem uygulanacaktır.

**14-)** Tahlil neticesi bozuk çıkan MAL’ a karşılık temsil ettiği parti miktarı kadar standarda uygun yeni MAL (24) saat içerisinde ALICI’ ya teslim edilecektir.

**15-)** SATICI tarafından ALICI’ ya şartnameye uygun teslim edilecek MAL’ ın nakliye ve hamaliye (dökülen malın binanın kalorifer dairesine taşınması ve istifi) ücreti gideri SATICI’ ya aittir.

**16-)** Mal’ın verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren yakma kılavuzu SATICI tarafından ALICI ya teslim edilecektir.

**17-)** ALICI tarafından MAL talep edildiğinde en geç (24) saat içerisinde talep edilen miktar kadar MAL temin edilecektir. Temin edilemediği takdirde günlük İhale toplam bedelinin (%2) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

**18-)** Ödemeler ödenekler dâhilinde numune sonucunun olumlu gelmesi halinde en az 10 gün içerisinde yapılacaktır. Ancak ödenek mevcut bulunmadığı takdirde yüklenici firma idareyi zor durumda bırakmayacak ve ödeneklerin serbest bırakma zamanını bekleyecektir.

**19-)** Malın alımı için teklif veren tüm gerçek ve tüzel kişiler bu teknik şartnamede geçen hususları kabul etmiş sayılır.

**20-)** İş bu teknik şartname, bu madde dâhil (20) maddeden ibarettir.

 Kenan ELEM Mehmet Zeki ÜNAL

 Komisyon Başkanı Üye