KAR VE BUZ MÜCADELESİNDE KULLANILACAK TUZ ALIMINA AİT

TEKNİK ŞARTNAME

TARİF:

Kış mevsiminde trafik güvenliğini artırarak seyahat edilebilir halde tutmak için, buzlanmış kar, donmuş yağmur vb. yollarda buzlanmayı önleyici eritme maddelerini (tuzları) tanımlar. Bu şartname doğal tortulardan elde edilen kaya tuzu, göl tuzu ve deniz tuzlarını içerir.

MALZEME:

- Genel Özellikler:

Tuz, beyazdan kirli beyaza kadar değişen renklerde, iri veya ince taneli, bağdaşık(homojen) görünümde olmalı, gevşek ve akıcı olmalı, kekleşme(topaklaşma) görülmemeli, elle sıkıştırıldığında topaklaşma oluşmamalı ve gözle görülebilir yabancı madde içermemelidir.

- Kimyasal Özellikler:

Kullanılacak olan ham tuzun kimyasal özellikleri aşağıdaki tabloda belirtiler şartlara uygun olacaktır.

| HAM TUZ | KİMYASAL ÖZELLİKLER |
| --- | --- |
|  | Rutubet Miktarı En Çok % | Suda Çözünmeyen Maddeler, kuru madde temelinde, 20 C ± 2 C ta, %(m/m), en çok | Suda çözünen klorürlü bileşikler (Sodyum Klorür cinsinden) kuru madde temelinde %(m/m), en az | Suda çözünen Sülfatlı bileşikler(kalsiyum sülfat cinsinden) kuru madde temelinde %(m/m) en çok |
|  | 3 | 2 | 95 | 2,5 |

DİĞER HUSUSLAR:

- Yüklenici, teslim edeceği ham tuzu, hangi kaynaktan temin ettiğini belgeleyecektir.

- Temin edilecek tuzların nakliye araçlarına yüklemesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Temin edilecek tuzların nakli Ağrı İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılacaktır.

- Yabancı madde karışmış ve İdare tarafından kabul edilmeyen tuzlar teslim alınmayacaktır.

- YÜKLENİCİ